ТОППИНГ И ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОПИТКА «ЭЛАКОР».

Топпинг – бетонный пол с упрочненным верхним слоем (обычно 2-3мм).

Производится путем нанесения на свежеуложенный бетон специальных сухих смесей - топпингов и их затирки с помощью роторных машин («вертолетов»).  После затирки топпинга дополнительно наносится водоудерживающая пропитка - силер. Твердение топпинга происходит за счет воды, содержащейся в бетоне.

Топпинг - сухая смесь на основе портландцемента, полимерных добавок и твердых наполнителей (кварц, корунд, карборунд и т.п.)

Технологические особенности Топпинга.

1. Сильная зависимость конечного качества от качества поставляемого бетона (количество воды и равномерность ее распределения в бетоне, наличие в бетоне пыли, глины, грязи и т.п.). Избыток воды на отдельном участке приводит к растрескиванию слоя топпинга в момент высыхания. Недостаток воды – к не полному твердению топпинга, рыхлости и т.д. Наличие пыли, глины – к отслоению слоя топпинга.

2. Необходима точная выдержка бетона до нанесения упрочнителя (недостаток/избыток воды).

3. Конечное качество Топпинга сильно зависит от равномерности укладки упрочнителя, качества затирки и квалификации рабочих. Даже незначительные нарушения приводят к образованию сетки трещин (растрескивание), пластовому отслаиванию упрочненного слоя и значительному понижению прочности и химической стойкости.

4. Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» п.4.25 топпинг должен наноситься на отвакуумированный бетон, что, как правило, не соблюдается. Такие нормы укладки топпинга (на отвакуумированный бетон) действуют во всем мире.

5. Ремонтировать топпинг сложно и дорого. На поврежденном участке необходимо полностью удалить, а затем восстановить упрочненный слой

По своей природе топпинг это обычный высокомарочный бетон, соответственно, он подвержен коррозии: углекислотной, сульфатной, хлоридной и т.д. От непосредственного воздействия агрессивных сред топпинг защищает верхняя пропитка (силер).  Силер проникает в упрочненный слой незначительно (до 0,2мм), так как этот слой имеет очень низкую пористость. Слой силера истирается достаточно быстро – от 3 до 12мес. Соответственно, при повреждении, или растрескивании, или износе слоя силера химическая стойкость топпинга снижается до уровня стойкости обычного высокомарочного бетона. Кроме того, поверхность пола становится шероховатой, что значительно затрудняет уборку.

Ввиду низкой химстойкости топпинги не рекомендуется применять в помещениях с химической нагрузкой (гаражи, автомойки, пищевые производства, объекты С/Х назначения и т.п.).

Сравнительные характеристики Топпинга и Полиуретановой пропитки «Элакор».

| Параметры | Топпинг | Полиуретановая пропитка «Элакор» |
| --- | --- | --- |
| Глубина упрочненного слоя | 2-3мм | Стандартная 2-4мм, можно увеличивать до 8-10мм |
| Прочность слоя | М600-М700 | М600-М700 |
| Температура нанесения | от +5ºС | от минус 30ºС |
| Начало работ после укладки бетона | через несколько часов. | через 15-30дней. |
| Набор прочности | начало эксплуатации через 28сут. | через 3 дня после нанесения |
| Декоративные свойства | Гладкая поверхность цвета мокрого бетона | Гладкая поверхность цвета мокрого бетона |
| Химическая стойкость | К растворам солей и щелочей - СРЕДНЯЯ. К растворам кислот - НЕ СТОЙКОЕ. Воду, ГСМ, растворители - ВПИТЫВАЕТ. Допускается уборка нейтральными или щелочными моющими средствами. | К растворам солей и щелочей - СТОЙКОЕ. К растворам кислот до 10-20% - СТОЙКОЕ. Воду, ГСМ, растворители - НЕ ВПИТЫВАЕТ. Уборка любыми моющими средствами. |
| Трещиностойкость | Допускается образование паутины трещин после укладки, что может привести к сколам, отслоениям упрочненного слоя при ударах. | При ударе трещин по поверхности не образуется. |
| Пылеотделение | после истирания силера – Малое. | полностью беспыльное. |
| Нанесение на «старый» бетон | НЕ возможно | Возможно |
| Возможность ремонта | Сложно, дорого. На поврежденном участке необходимо полностью удалить, а затем восстановить упрочненный слой. | Легко, дёшево. Заделывается непосредственно поврежденный участок полиуретановым лаком с песком. |
| Стоимость (работы+материалы) | 220-300р/м2 Для цветных – дороже. | 180-220р/м2, (в т.ч. материалы – 60-90р/м2) |
| Гарантии | 1-2года | 5лет |

17.05.12